Au↓Pd↑

Au

Pd↓Cu↑

Cu

Pd

130

20

5

系爭產品進行AES分析之示意圖

金(Au)佔最表面金屬之含量比

|  | Au | Pd | Cu | Au/(Au+Pd+Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fig.1 | 31.3% | 24.0% | 4.9% | 52.0mol% |
| Fig.5 | 39.2% | 20.2% | 4.1% | 61.7mol% |
| Fig.9 | 44.6% | 18.1% | 2.3% | 68.6mol% |

以Fig.1為例，金(Au)佔最表面金屬之含量比的計算方式如下：

導電性金屬為Au(31.3%)、Pd(24.0%)、Cu(4.9%)，而該等總計60.2%(即31.3%+24.0%+4.9%)中，Au有31.3%，故以31.3/60.2＝52.0 mol%